## Slide 1: AKTIVNA AMBALAŽA ZA PAKIRANJE MESA
PREDSTAVLJANJE SURADNJE
2015.
Dr. sc. Ana Rešček
PIK Vrbovec - mesna industrija d.d.
Prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilišta u Zagrebu

## Slide 2
PROBLEMI KOD PAKIRANJA MESA
Vizualni izgled mesa značajno utječe na odluku kupca o kupnji
Promjena boje mesnih prerađevina
Promjena boje svježeg mesa

## Slide 3
PROBLEMI KOD PAKIRANJA MESA
Dugotrajna izloženost pakiranog mesa na policama
Meso je izloženo:
KISIKU IZ ZRAKA
SVJETLU
OROŠAVANJE - razlika temperature

## Slide 4
POSLJEDICE NA MESO
GUBITAK NUTRITIVNIH VRIJEDNOSTI MIRISA
OKUSA
KVARENJE
Oksidacija
Mikrobni rast
Rast plijesni
Promjena okusa i mirisa
Deterioracija okusa i arome - gubitak intenziteta arome
Oštećenja na ambalaži

## Slide 5
CILJ SVAKOG PROIZVOĐAČA HRANE
PRODULJITI VIJEK TRAJANJA MESA
ZADRŽATI KVALITETU MESA
OSIGURATI ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST HRANE

## Slide 6
MOGUĆA RJEŠENJA
PRIPREMITI POLIMERNU AMBALAŽU
SMANJENJE
  PROPUSNOSTI NA KISIK
  PROPUSNOSTI NA VODENU PARU
  MIKROBNE AKTIVNOSTI

## Slide 7
PROBLEMI KOD AMBALAŽNIH MATERIJALA
NISKA BARIJERNA SVOJSTVA POLIMERNE AMBALAŽE:
      velika
        propusnost na kisik
        propusnost na vodenu paru
Prolaz molekule O2 kroz polimerni film

## Slide 8
TEORIJA - koraci tijekom permeacije
  Apsorpcija plinova na površinu polimera iz okoliša
  Otapanje plinova na površini filma -započinje proces difuzije
  Difuzija unutar mase polimera, odvija se pod utjecajem gradijenta koncentracije.
  Desorpcija tvari s polimera u okoliš

## Slide 9
RJEŠENJE – priprava polimernog kompozita
Ugradnja aktivne tvari u AMBALAŽNI FILM - POLIETILENA
  hvatači kisika (scavengers): Fe2O3, zeolit
  hvatači vodene pare: Al2O3, ZnO
  antimikrobno djelovanje: ZnO
Ugradnja punila kao fizičke barijere
  MMT slojevite gline

## Slide 10
RJEŠENJE
Nanočestice metala i metalnih oksida – apsorberi kisika
kemijski na sebe vežu O2
usporavaju njegovu permeaciju kroz film te
usporavaju reakcije oksidacije hrane
Zeolit - sorbent kisika
zeolit
Klinoptilolit (TMAZ 7) - SiO2/Al2O3 omjer 4:9
Udio SiO2: 63,5 %
Filtriranja molekula
Kation-izmjenjivača jakosti zeolita: CEC = 2,22 meq/g
Formula jedinične ćelije: Na6[(AlO2)6(SiO2)30] x 24 H2O
Nizovi selektivnosti: Cs>Rb>K>Na>Li>Ba>Sr>Ca>Mg

## Slide 11
RJEŠENJE
Slojevita MMT glina – delaminira se i produljuje put permeacije
male molekule O2 kroz film - usporava njezin prolaz
O2
Modifikacija
  -stearinska kiselna
  - silanom

## Slide 12
UZORAK | q (cm3/m2d bar) | S (ml/cm3 bar) | D (cm2/s) | P (cm3/cm s bar) | tL (s)
PE | 318 | 1,07*10-2 | 6,86*10-7 | 7,34*10-9 | 97
PE/2Z | 247 | 2,48*10-6 | 6,58*10-7 | 1,63*10-12 | 101
PE/3C | 316 | 1,54*10-2 | 4,75*10-7 | 7,32*10-9 | 140
PE/3Pcc | 348 | 1,23*10-2 | 6,55*10-7 | 8,06*10-9 | 101
PE/2Z/3C/1Pcc | 750 | 1,40*10-3 | 1,24*10-5 | 1,74*10-8 | 5
PE/2Z/3C/2Pcc | 336 | 1,16*10-2 | 6,71*10-7 | 7,78*10-9 | 99
PE/2Z/3C/3Pcc | 300 | 1,08*10-2 | 6,41*10-7 | 6,92*10-9 | 103
PE/2Z/1C/3Pcc | 344 | 1,26*10-2 | 6,33*10-7 | 7,98*10-9 | 105
PE/2Z/2C/3Pcc | 359 | 1,23*10-2 | 6,76*10-7 | 8,31*10-9 | 98
REZULTATI - Polietilenski film - zeolit
Propusnost (q) na kisik za PE (nano)kompozite sa zeolitom (PE/2Z) i različitim udjelom nanopunila: CaCO3 (PE/Pcc) i MMT (PE/C)

## Slide 13
Chart: 2Θ (°)
XRD difraktogrami čiste i modificirane MMT
REZULTATI - Polietilenski film – MMT
Modifikacija
  -stearinska kiselna
  - silanom

## Slide 14
REZULTATI - Polietilenski film – MMT
Uzorak | q (cm3/m2d bar) | S (ml/cm3 bar) | D (cm2/s) | P (cm3/cm s bar) | tL (s)
PE | 318 | 1,07*10-2 | 6,86*10-7 | 7,34*10-9 | 97
PE/M/Pcc | 251 | 1,71 *10-3 | 3,39 *10-6 | 5,80 *10-9 | 19
PE/M/S | 991 | 3,26 *10-3 | 1,04 *10-6 | 3,39 *10-9 | 9
PE/M/Si | 384 | 6,80 *10-3 | 1,32 *10-6 | 8,98 *10-9 | 50
PE/M/Pcc/S | 242 | 4,54 *10-3 | 4,54 *10-3 | 2,06 *10-5 | 53
PE/M/Si/S | 551 | 2,28 *10-3 | 5,60 *10-6 | 1,28 *10-8 | 11
Propusnost (q) na kisik za PE (nano)kompozite sa zeolitom (PE/2Z) i različitim udjelom nanopunila: CaCO3 (PE/Pcc) i MMT (PE/C)

## Slide 15
RJEŠENJE
  Aktivni PE filmovi nisu pokazali zadovoljavajuće poboljšanje svojstava
  Pripremljeni su dvoslojni PE/PCL filmovi
    Aktivna tvar dodana u PCL premazni sloj

## Slide 16
Propusnost na vodenu paru dvoslojnih PE/PCL filmova
REZULTATI - PE/ PCL film/ Al2O3
Chart: PVP (g/m2dan)
| PE | PE/PCL | PE/PCL-Al 1 | PE/PCL-Al 5 | PE/PCL-Al 10 | PE/PCL-C-Al 1 | PE/PCL-C-Al 5 | PE/PCL-C-Al 10
 | 34.24 | 30.99 | 13 | 23.15 | 25.34 | 15.4 | 11.17 | 12.19
aktivna komponenta Al2O3

## Slide 17
Unutar prstena
nema
mikrobne aktivnosti
REZULTATI - Polietilenski film/ PCL – ZnO

## Slide 18
Istraživani filmovi pokazali su dobra:
    Mehanička svojstva
    Toplinska svojstva
    Zadovoljavajuću zdravstvenu ispravnost

## Slide 19
Dodatni
    IZAZOVI KOD PAKIRANJA MESA

## Slide 20
Ambalažni materijal koji sprječava promjenu boje crvenog mesa
  u dodiru s polimernom folijom svježe crveno meso mijenja boju zbog kemijskih reakcija u crvenom mesu
  nedostatak kisika uzrokuje nastajanje metmioglobina (MMb)
IZAZOVI – tamnjenje svježeg mesa - spriječiti

## Slide 21
  2) Samorashladna pakiranja
  Ambalažni materijali koji hlade prehrambene proizvode
  (self cooling packaging)
  Smjesa plinova koja će omogućiti hlađenje hrane unutar plitice
IZAZOVI – samohlađenje - kreirati

## Slide 22
IZAZOVI – VIS zračenje - spriječiti
3) Transparentni polimerni materijali za pakiranje hrane
s barijerom na VIS zračenje
  sprječavanje fotooksidacije mesa
Moguće
TEME ZA NOVA ISTRAŽIVANJA U SKLOPU EU PROJEKATA

## Slide 23
HVALA NA PAŽNJI